3 Mannington Ct

St. Peters, Missouri 63376

(636) 447-1312

(636) 614-2599 FAX

Laszlo Corporation

| Product Name | Di-methylformamide(DMF) | Manufacture Date |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nº Indice CE . | 616-001-00-X | Nº EINECS | 200-679-5 |
| Nº CAS | 68-12-2 | Report No. |  |
|  |  | Expiry Date |  |
| Standard & Result |
| Item | Standard |
| Appearance） | Clear,colorless liquid,no visible impurity |
| Dimethylformamide,%ge; | 99.9 min |
| Methanol ≤ | 40ppm |
| Color,（Pt-Co）hazen ≤ | 10 |
| Refractive Index ≤ | 1.427-1.4285 |
| H2O,% ≤ | 500ppm |
| Mono-methylformamide(MMF) ≤ | 200ppm |
| Di-methylacetamide (DMAC)≤ | 200ppm |
| PH(25℃ 20% Water Solution) ≤ | 6.5-8.0 |
| Fe, mg/kg ≤ | 0.05 |
| Conclusion |  |
| 审核Auditor |  | 复核 Re-inspector |  | 检验 Inspector |  |